|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela D1.** Adsorpcione konstante izotermi regenerisanih uzorakaprimjenom nelinearnih modela  (Koncentracija zeolita = 2 g/dm3, pH ~ 8, *T*= 19 °C, Vrijeme adsorpcije 24 h (UFr i SFr) i 48 h (GFr))  **Table D1. Adsorption constants of the isotherms of regenerated samples studied using nonlinear models** (zeolite concentration = 2 g/dm3, pH~ 8, *T*= 19 °C, Adsorption time 24 h (UFr and SFr), and 48 h (GFr)) | | | | |
| **Model** | **Parametar** | **Ispitivani uzorci** | | |
| **UF** | **SF** | **GF** |
| Lengmir | *KL* / dm3 mg-1 | 0,06 | 0,078 | 0,021 |
| *Q0m* / mg g-1 | 12,82 | 13,76 | 11,80 |
| Parametri izračunati iz modela | R2 | 0,9248 | 0,9917 | 0,9248 |
| *RL* | 0,11-0,55 | 0,09-0,49 | 0,27-0,78 |
|  | 0,592 | 0,065 | 0,694 |
| Frojndlih | *n* | 0,324 | 0,303 | 0,503 |
| *KF* / (mg g-1)/(mg dm-3)n | 2,557 | 3,191 | 0,795 |
| Parametri izračunati iz modela | R2 | 0,8437 | 0,9248 | 0,8804 |
|  | 1,199 | 0,756 | 1,184 |
| Tempkin | *A*/ dm3 g-1 | 0,628 | 0,910 | 0,186 |
| *bT* / J mol-1 | 909,9 | 881,9 | 916,0 |
| Parametri izračunati iz modela | R2 | 0,8997 | 0,9758 | 0,9189 |
|  | 0,593 | 0,196 | 0,814 |
| Dubinjin-Raduškevič | *KDR / mol2 kJ-2* | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| *qDR / mg g-1* | 11,74 | 13,34 | 9,59 |
| Parametri izračunati iz modela | R2 | 0,9117 | 0,9649 | 0,9166 |
| *E/ kJ mol-1* | 11,36 | 9,48 | 7,51 |
|  | 0,684 | 0,442 | 1,252 |